福鼎市合成革（人造革）产品

质量监督抽查实施细则

1.适用范围

本实施细则适用于合成革（人造革）产品福鼎市县级监督抽查，本实施细则内容包括产品分类、术语与定义、检验依据、抽样要求、检验要求、判定原则、异议处理原则、合成革产品标识确认表。

2.产品分类

本实施细则涉及到的产品可分为：

⑴ 按产品生产工艺可分为：聚氨酯干法人造革、聚氨酯合成革、聚氯乙烯人造革、聚氨酯束状超细纤维合成革等；

⑵ 按产品用途可分为：鞋面用聚氨酯人造革、鞋里用聚氨酯合成革、服装用聚氨酯合成革、箱包手袋用聚氨酯合成革、鞋面用聚氯乙烯人造革、沙发用聚氨酯合成革、鞋面用聚氨酯超细纤维合成革等。

3.术语与定义

本细则未列出的术语和定义同相关引用标准

4.检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

相关产品技术标准及细则有引用的试验方法标准

GB/T 8949-2008 《聚氨酯干法人造革》

QB/T 1646-2007 《聚氨酯合成革》

GB/T 8948-2008 《聚氯乙烯人造革》

QB/T 2888-2007 《聚氨酯束状超细纤维合成革》

QB/T 2780-2006 《鞋面用聚氨酯人造革》

QB/T 4119-2010 《鞋里用聚氨酯合成革》

QB/T 2958-2008 《服装用聚氨酯合成革》

QB/T 4120-2010 《箱包手袋用聚氨酯合成革》

QB/T 2779-2006 《鞋面用聚氯乙烯人造革》

QB/T 4712-2014 《沙发用聚氨酯合成革》

QB/T 4477-2013 《鞋面用聚氨酯超细纤维合成革》

相关的法律法规、部门规章和规定

经网上自我公开声明或备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

5.抽样要求

5.1  抽样型号或规格

抽样样品应为同一型号（货号）规格、同一批次的产品。

5.2　抽样方法

在生产领域抽检的样品必须在受检单位成品仓库并经受检单位检验合格的产品中随机抽取；在流通领域抽检的样品必须在受检单位仓库或柜台内随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数字表、骰子或者扑克牌等方法生产。可采用GB/T 10111-2008 《随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序》方法产生随机数。

5.3  抽样基数

抽样基数为同批次、同规格型号、同种类经过企业检验合格的产品至少100米；在流通领域抽样时，抽样基数须满足抽样数量。

5.4　抽样数量

从抽样基数中随机抽取样品长度4m，其中2m作为检验样品使用，其余2m作为备样。宽度按照实际产品的幅宽，原则上不小于1m。备用样品封存于检验机构。

5.5  样品处置

5.5.1抽取的样品应由受检单位代表进行签名确认，在抽样现场立即封样，封条绕样品贴牢。封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。对有检验甲醛项目的样品尽量用保鲜袋封装。承检单位接收样品时，应仔细查验，以保证样品的完整性和真实性。

5.5.2抽取的样品在运送和保存时不应重压、受潮、雨淋、爆晒或与油及酸、碱等腐蚀性物质放在一起。

5.5.3 备用样品封存受检单位时，抽样人员应告知受检单位备用样品的用途、重要性、拆封的后果等情况。

5.6  抽样单

5.6.1抽样单的产品等级栏填写：合格品。备注栏中注明：该样品经企业自检合格。规格/型号栏填写按《合成革产品标识确认表》。标称生产企业信息栏应填写生产企业信息。

5.6.2受检单位代表应对抽样单的内容进行确认。

6. 检验要求

6.1检验项目分类见表1-表13。

检验项目及重要程度分类表

表1  聚氨酯干法人造革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | GB/T 8949-2008中 4.3.1 | GB/T 8949-2008中5.7 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | GB/T 8949-2008中 4.3.1 | GB/T 8949-2008中5.8 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | GB/T 8949-2008中 4.3.1 | GB/T 8949-2008中5.10 |  |
| 4 | 抗粘连性 | GB/T 8949-2008中 4.3.1 | GB/T 8949-2008中5.11 |  |
| 5 | 耐折牢度 | GB/T 8949-2008中 4.3.2 | GB/T 8949-2008中5.12 |  |
| 6 | 耐寒性 | GB/T 8949-2008中 4.3.2 | GB/T 8949-2008中5.13 |  |
| 7 | 耐揉搓性 | GB/T 8949-2008中 4.3.2 | GB/T 8949-2008中5.14 |  |
| 8 | 耐顶破强度 | GB/T 8949-2008中 4.3.2 | GB/T 8949-2008中5.15 |  |
| 9 | 耐黄变性 | GB/T 8949-2008中 4.3.2 | GB/T 8949-2008中5.16 |  |

表2   聚氨酯合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.5 |  |
| 2 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.6 |  |
| 3 | 撕裂负荷 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.7 |  |
| 4 | 崩裂性 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.9 |  |
| 5 | 耐折牢度 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.10 |  |
| 6 | 表面颜色牢度 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.11 | Ⅰ、Ⅲ汗液摩擦不适用 |
| 7 | 吸水度 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.13 | Ⅱ类不适用 |
| 8 | 耐水度 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.14 | Ⅱ类不适用 |
| 9 | 耐热黏着性 | QB/T 1646-2007中 4.3 | QB/T 1646-2007中5.15 |  |

表3   聚氯乙烯人造革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | GB/T 8948-2008中4.3.1 | GB/T 8948-2008中5.7 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | GB/T 8948-2008中4.3.1 | GB/T 8948-2008中5.8 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | GB/T 8948-2008中4.3.1 | GB/T 8948-2008中5.10 |  |
| 4 | 耐寒性 | GB/T 8948-2008中4.3.1 | GB/T 8948-2008中5.11 |  |
| 5 | 老化性 | GB/T 8948-2008中4.3.1 | GB/T 8948-2008中5.12 |  |
| 6 | 耐顶破强度 | GB/T 8948-2008中4.3.2 | GB/T 8948-2008中5.13 |  |
| 7 | 耐折牢度 | GB/T 8948-2008中4.3.2 | GB/T 8948-2008中5.14 |  |
| 8 | 低温耐折牢度 | GB/T 8948-2008中4.3.2 | GB/T 8948-2008中5.15 |  |
| 9 | 耐揉搓性 | GB/T 8948-2008中4.3.2 | GB/T 8948-2008中5.16 |  |
| 10 | 粘着性 | GB/T 8948-2008中4.3.2 | GB/T 8948-2008中5.19 |  |

表4 聚氨酯束状超细纤维合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表观密度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.5 |  |
| 2 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.6 |  |
| 3 | 撕裂负荷 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.7 |  |
| 4 | 崩裂性 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.9 |  |
| 5 | 耐折牢度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.10 |  |
| 6 | 表面颜色牢度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.11 |  |
| 7 | 透湿度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.12 |  |
| 8 | 吸水度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.13 |  |
| 9 | 耐水度 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.14 |  |
| 10 | 耐热黏着性 | QB/T 2888-2007 4.3 | QB/T 2888-2007 5.15 |  |

表5鞋面用聚氨酯人造革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.6 |  |
| 3 | 破裂负荷 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.8 |  |
| 4 | 耐折牢度 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.9 |  |
| 5 | 透水气性 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.10 | 贴面产品不适用 |
| 6 | 表面颜色牢度 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.11 | 非贴面产品不适用 |
| 7 | 耐磨耗性 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.12 | 非贴面产品不适用 |
| 8 | 耐热黏着性 | QB/T 2780-2006中 4.3 | QB/T 2780-2006中5.13 | 非贴面产品不适用 |

表6  鞋里用聚氨酯合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.6 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.8 |  |
| 4 | 耐水解性 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.10 |  |
| 5 | 耐溶剂性 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.11 |  |
| 6 | 耐黄变性 | QB/T 4119-2010中 4.3 | QB/T 4119-2010中5.12 |  |

表7   服装用聚氨酯合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.6 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.8 |  |
| 4 | 耐热黏着性 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.9 |  |
| 5 | 破裂负荷 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.10 |  |
| 6 | 耐折牢度 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.11 |  |
| 7 | 贴面产品表面抗湿性 | QB/T 2958-2008中 4.3 | QB/T 2958-2008中5.12 |  |

表8  箱包手袋用聚氨酯合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.6 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.8 |  |
| 4 | 耐黄变性 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.10 |  |
| 5 | 缝合强力 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.9 |  |
| 6 | 耐磨性 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.11 |  |
| 7 | 耐水解性 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.13 |  |
| 8 | 耐折牢度 | QB/T 4120-2010中 4.3 | QB/T 4120-2010中5.14 |  |

表9  鞋面用聚氯乙烯人造革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.6 |  |
| 3 | 表面颜色牢度 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.8 |  |
| 4 | 耐热不黏着性 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.9 |  |
| 5 | 耐寒性 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.10 |  |
| 6 | 老化性 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.11 |  |
| 7 | 耐折牢度 | QB/T 2779-2006中 4.3 | QB/T 2779-2006中 5.12 |  |

表10 沙发用聚氨酯合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.6 |  |
| 3 | 耐折牢度 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.14 |  |
| 4 | 表面摩擦色牢度 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.10 |  |
| 5 | 耐水解性 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.12 |  |
| 6 | 耐黄变性 | QB/T 4712-2014 4.3 | QB/T 4712-2014 5.13 |  |

表11 鞋面用聚氨酯超细纤维合成革

| 序号 | 检验项目 | 依据标准及条款 | 检验方法及条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸负荷及断裂伸长率 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.5 |  |
| 2 | 撕裂负荷 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.6 |  |
| 3 | 加热变化率 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.9 |  |
| 4 | 耐折牢度 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.11 |  |
| 5 | 表面颜色牢度 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.12 |  |
| 6 | 耐黄变性 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.10 |  |
| 7 | 耐水解剥离负荷 | QB/T 4477-2013 4.3 | QB/T 4477-2013 5.8 |  |

注：

①上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

②白色样品不检色牢度项目，深色样品不检耐黄变项目。(依据GB/T4841.3-2006《染料染色标准深度卡2/1、1/3、1/6、1/12、1/25》和GSB16-2159-2007《针织产品标准深度样卡（1/12）》中对应的1/12标准深度色卡，颜色深于1/12染色标准深度色卡为深色，不深于1/12染色标准深度色卡为浅色。)

③执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7.判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

结论用语为（使用以下二者之一）：

（一）经抽样检验，所检项目符合 xxx 标准要求，依据 xxx细则，判定为合格；

（二）经抽样检验，xxx、xxx、xxx 项目不符合 xxx 标准要求，依据 xxx 细则，判定为不合格。

“xxx细则（或方案）”中的“xxx”，要填写完整的细则（或方案）编号（含年代号）和名称。

8.异议处理原则

对判定不合格产品进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的质量技术监督部门或者指定检验机构应当按原监督抽查方案对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。

8.3　不予复检的情况

（1）国家产品质量监督抽查实施规范中明确不予复检的检验项目；

（2）提出复检时，产品在正常贮存条件下已失效；（3）法律、法规规定不得复检的其他情况。

9.合成革产品标识确认表

合成革产品标识确认表填写内容有被抽检单位提供并确认。《合成革产品标识确认表》见附件1。

附件1

合成革产品标识确认表

- 产品名称：

- 厂    名：

- 厂    址：

- 执行标准：

- 生产日期/生产批号：

- 产品类别：       ，布基（□非织造布基□机织布基□针织

布基□其他           ）

7、   产品规格：

长度：           mm     宽度：           m

厚度：            m     颜色：

产品检验员：

以上标识内容经本企业            确认无误，反映产品真实属性。

企业盖章

年    月    日